ICS	97.220.10
CCS	Y 15

团体标准

T/FJJYZBB 007.3—2025

学校体育运动场地使用要求及验收办法

第三部分：合成材料面层球类运动场地

Technical requirements and acceptance methods for school sports field-

Part 3:Synthetic materials ball sports field

2025 - 08 - 21发布

2025 - 08 - 21实施

福建省教育装备行业协会 发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 合成材料面层场地分类	2

5 技术要求	2

5.1 通则	3

5.2 外观	3

5.3 面层厚度	3

5.4 面层平整度	3

5.5 面层坡度	3

5.6 面层材料	3

5.7 场地规格尺寸和划线	4

6 试验方法	9

6.1 外观	9

6.2 面层厚度	9

6.3 面层平整度	9

6.4 面层坡度	10

6.5 面层材料	10

6.6 场地规格尺寸和划线	11

7 取样	11

7.1 见证和原材料取样	11

7.2 场地面层取样	11

7.3 运输、保存与检测时间	12

8 检验规则	12

8.1 总则	12

8.2 入场检验	12

8.3 验收检验	12

8.4 型式检验	13

8.5 检验结果的判定	13

9 验收	13

9.1 专家验收组	13

9.2 验收内容	14

9.3 验收流程	14

9.4 验收后工作	15

附录A （资料性 ） 学校合成材料面层球类场地验收申请表	16

附录B （资料性 ） 学校合成材料面层球类场地验收报告表	18

附录C （资料性 ） 学校合成面层球类场地竞赛区厚度检测评定表	19

附录D （规范性 ） 学校合成材料面层球类场地平整度评定表	21

附录E （资料性 ） 学校合成面层球类场地点位线检测表	23

附录F （资料性 ） 合成材面层料球类场地球反弹率评定表	29

前言

T/FJJYZBBZ 007《学校体育运动场地使用要求及验收办法》分为以下4部分：

——第一部分：人造草坪足球场地

——第二部分：田径场地

——第三部分：合成材料面层球类运动场地

——第四部分：综合体育场馆木地板场地

本文件为T/FJJYZBBZ 007 的第三部分。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省教育装备行业协会提出并归口。

本文件起草单位：福建弘奥体育设施有限公司、福建标兴体育产业发展有限公司、福建三维体育科技有限公司、厦门翔奥体育设施工程有限公司、福建百益康教育设备有限公司、福建省教育装备行业协会体育分会。

本文件主要起草人：郑富文、龚琪刚、尤嘉毅、王新锋、王传安、江仁虎、李光荣、陈 鸿、赵柯华、赵 衍、陈于山。

本文件为首次发布。

学校体育运动场地使用要求及验收办法

第三部分：合成材料面层球类运动场地

范围

本文件确定了学校合成材料面层球类运动场地的分类，规定了使用要求、相应的检测验收方法以及合格判定的规则和验收办法。

本文件适用于学校新建、改建或扩建的羽毛球、篮球、排球、网球等室外现浇型和预制型合成材料面层的运动场地的质量验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3516 橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 9056 金属直尺

GB/T 10654 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T 14833 合成材料运动场地面层

GB/T 15905-1995 硫化橡胶湿热老化试验方法

GB/T 16422.2-2022 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:弧灯

GB/T 22517.4—2020 体育场地使用要求及检验方法 第4部分：篮球场地

GB/T 22517.7—2018 体育场地使用要求及检验方法 第7部分：网球场地

GB 36246—2018 中小学合成材料面层运动场地

GB/T 43565—2023 中小学合成材料面层篮球场地

JB/T 12202 楔形塞尺

JGJ 31 体育建筑设计规范

JGJ/T 280—2012 中小学校体育设施技术规程

JY/T 0628—2020 小排球场地建设与器材配备规范

QB/T 2443 钢卷尺

TY/T 2003.7 运动面层性能测试方法 第7部分:垂直球反弹

08J933-1 体育场地与设施

术语和定义

GB 36246—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

合成材料面层 synthetic surface

铺装在沥青混凝土或水泥混凝土等基础层上的高分子合成材料层。

现浇型面层 in-situ casting surface

将高分子原料和其他原料在现场浇注铺装的面层。

渗水型面层 permeable surface

由树脂粘合橡胶碎粒或其他方法制造的具有缝隙结构的一类合成材料面层。水在该类型面层上除存在表面径流外，还存在通过面层的流动形式。

非渗水型面层non-permeable surface

具有密实结构,水在面层上只存在表面径流的合成材料面层。

预制型面层 prefabricated surface

按一定的生产工艺流程将高分子合成材料预先制备成一定厚度的卷材或块材,至现场粘结或拼装

的面层。

冲击吸收shock sbsorption

合成材料面层对冲击力的减缓性能。

垂直变形vertical deformation

20 kg重物以规定的高度落在合成材料面层时,合成材料面层(3.1)在垂直方向的变形。

拉伸强度 tensile strength

拉伸试样到断裂所施加的最大拉伸应力。

拉断伸长率elongation at break

断裂试样的百分伸长率。

抗滑值slip/skid resistance

合成材料面层在干燥或潮湿状态下通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度。

厚度 thickness

合成材料面层表面与其底面之间的总垂直距离。

球反弹率 ballrebound rate

篮球在同一区域相同高度分别下落于合成材料面层与混凝土地面时反弹高度的比值。

平整度 evenness

规定距离内直尺测量面与场地表面之间的最大间隙。

表示运动场地平整程度。

坡度slope

场地坡面的垂直高度和水平距离的比。

表示运动场地陡缓的程度。

合成材料面层场地分类

按面层材料铺装模式分为现浇型面层场地和预制型面层场地。

按面层结构型式分为渗水型面层和非渗水型面层。

按照用途可分为比赛用场地、教学用场地和训练用场地。

合成材料面层球类运动场地按使用功能分为分为羽毛球、篮球、排球、网球等运动场地。

技术要求

通则

应遵守有关球类运动项目体育工艺的基本规定,合理安排各类项目的布置。场地面层材料宜满足学生身体健康、安全、教学、训练、比赛的要求及运动项目对面层材料及构造的要求。

场地布局合理,功能分区明确,满足安全使用,管理维护简便等要求。专业竞赛用球类场地的设计要求参见相关球类中国专业协会和JGJ 31的规定。

室外场地朝向长轴应为南北方向,根据具体位置可北偏东或北偏西，偏斜数值参见GB/T 22517.7—2018中表2规定。

室外球类场地应根据场地的清洗、保养及维护等方面要求设置给水排水设施，场地外侧应设置排水沟,明沟应有活动漏水盖板,小学场地排水孔宽度或直径不应大于25 mm,中学场地排水孔宽度或直径不应大于30 mm，雨后1h,深度大于2 mm 的积水区域面积不大于总面积的 3%,单点积水面积应不大于1 m2。

宜采用沥青混凝土作为基层，不应使用煤焦油沥青作为场地基础材料。

运动场地周边缓冲区、 场地线的设计，应按照现行国家建筑标准设计图集《体育场地与设施（一）》08J933-1 中的相关规定执行。

运动场地应符合经规定程序批准的设计铺装图样和技术文件要求，未明确的要求，按本文件执行。

外观

场地表面应平整、坚实,无裂痕,无分层,手指触压无黏性,

合成面层与场地基础之间应粘接牢固,无空鼓。

接头平顺,接头部位无缝隙且不出现台阶式凹凸。

场地表面各区域应色泽均匀。

面层厚度

现浇型和预制型面层厚度：球类场地平均厚度≥8 mm，低于规定厚度10%的面积应≤总面积的10%;任何区域的厚度均应≥6 mm。篮球比赛用场地合成材料面层厚度应不小于9 mm。

面层平整度

网球场地：用2m直尺测量,场地表面任何位置凹凸应不大于3 mm。

篮球、排球、羽毛球场地基础与合成面层应平坦,划线内区域在3 m直尺下用游标塞尺测量,间隙应不大于4 mm。

面层坡度

丙烯酸面层材料的标准网球场地面层坡度应满足GB/T 22517.7—2018 的6.3规定。

篮球场地面层坡度应满足GB/T 43565-2023的5.7规定。

排球场地、羽毛球场地面层坡度应满足：

单片场地应采用边线向边线放坡的形式， 在同一个斜面上；

并列多片场地， 从边线到边线向同一方向倾斜的场地不应大于 2 片， 从端线到端线向同一方向倾斜的场地应不应大于2 片；

场地纵向 （ 平行于边线方向 ） 坡度为0.3%～0.5%， 横向（垂直于边线方向） 坡度为 0.3%～0.5%；

面层材料

面层材料选型

篮球、排球、羽毛球的比赛、训练、教学及健身用场地宜采用聚氨酯球场面层;网球的比赛、训练、教学及健身场地宜采用丙烯酸球场面层，场地及安全区面层应为同一材质。

无机填料

所有类型的合成面层材料中,无机填料用量应不超过60%。

合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味

合成材料面层成品中短链氣化石蜡(C-C:)和4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)的含量应符合表2要求,其他有害物质限量及气味应符合GB 36246的规定。

面层成品中短链氯化石蜡(C-C)和 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)的含量要求

合成材料面层原材料中有害物质限量及气味应符合GB 36246的有关规定。

合成材料面层用固体原料中高聚物总量

合成材料面层面胶层防滑颗粒高聚物总量应不小于20%。

合成材料面层底胶层填充颗粒高聚物总量应不小于15%。

半预制复合型面层用底胶卷材(块材)中高聚物总量应不小于30%。

运动场地面层性能

网球场地面层性能应符合GB/T 22517.7—2018 的规定。

篮球、排球、羽毛球场地面层物理机械性能应符合表2的规定。

排球、羽毛球场地的球反弹率指标不做要求。

篮球、排球、羽毛球场地面层物理机械性能

耐老化性能

合成材料面层人工气候加速老化500 h后,拉伸强度和拉断伸长率应符合表2要求。

场地规格尺寸和划线

篮球

应符合GBT 43565-2023 中5.5的规定或经规定程序批准的设计图样和技术文件要求。

标准篮球场地尺寸；28.00 m×15.00 m,允许偏差应在±10 mm范围内，场地最低障碍物的高度至少7 m。如场地有限,小学教学用场地宜为18.00 m×10.00 m,初中教学用场地尺寸宜为26.00 m×13.00 m。场地尺寸应不包含线宽。

场地尺寸为长×宽。

小篮球场地的标准尺寸为28.00 m×15.00 m,可以根据学校场地实际情况按26.00 m×14.00 m到12.00 m×7.00 m的比例缩减。

小篮球是指面向6岁至12岁儿童开展的球运动。

比赛用场地外安全区的宽度应为端线外不小于5.00 m,边线外不小于6.00 m;教学用和训练用场地安全区的宽度应为线外不小于2.00 m。连片场地的边线或端线间距宜不小于3.00 m,整体外围安全区同独立教学用场地。

场地的标志线线宽应为50 mm±2 mm,标志线应清晰,无明显虚边,颜色应容易辨认,宜为白色。

场地标志线的边线和端线宽度不应包含在场地尺寸范围内。场地内颜色应以界线内侧范围为准,场地外围颜色应从界线外侧算起。

标准比赛用篮球场地划线见图1,小篮球场地划线见图2。

标准比赛用篮球场地划线图

小篮球场地划线图

排球

应符合FIVF《排球竞赛规则与场地要求》规定或经规定程序批准的设计图样和技术文件要求。

标准场地

排球比赛区长18 m、宽9 m；边线外无障碍区≥ 3m（国际赛事≥5 m），端线外≥3 m（国际赛事≥8 m），允许偏差应在±10 mm范围内；上空净高≥7 m（国际赛事≥12.5 m）。

排球场地界线应清晰,无明显虚边,颜色应容易辨认,宜为白色。线宽50 mm±2 mm,，界线宽度包含在场地各个区域之内.

排球比赛场地其他功能划线见图3。。

小排球场地

小排球场地规格应符合JY/T 0628-2020的规定。

小排球指面向6岁至12岁儿童阶段开展的排球运动。

排球比赛场地功能划线图

羽毛球

应符合BWF《羽毛球场地设施手册》规定或经规定程序批准的设计图样和技术文件要求。

羽毛球单打场地规格：长13.40 m，宽5.18 m；双打场地规格：长13.40 m，宽6.10 m

羽毛球场地的标志线线宽应为40mm,标志线应清晰,无明显虚边,颜色应容易辨认,宜为白色，应包含在场地的各个区域之内。

场地缓冲区：边线外≥2.00 m，端线外≥2.30 m；两片场地之间距≥0.90 m。场地净高≥12.00 m。

羽毛球标准场地其他功能划线见附图4。

羽毛球标准场地画线图

网球

标准网球场地尺寸

主打区

单打场地长度应为23.774 m(78feet)、宽度应为8.230 m(27feet)，见图5。

双打场地长度应为23.774 m(78feet)、宽度应为10.973 m(36feet)，见图6。

单打网球场地示意图

双打网球场地示意图

全打区

四周设置看台的中心比赛场地,从场地边线至看台的距离应不小于4.57 m(15feet),从场地端线至看台的距离应不小于8.23 m(27feet)。

除中心比赛场地外,其他比赛场地从边线到看台的距离应不小于3.66 m(12feet),从端线至看台的距离应不小于6.40 m(2lfeet)。

相邻两片比赛场地主打区间的距离应不小于7.32 m(24feet)

尺寸公差

场地中小于5 m的尺寸,公差应为5 mm,其他规格尺寸公差应为规定值的0.1%。与球网有关的尺寸,公差可增加10 mm,见GB/T 22517.7—2018中表3的规定。

划线

所有划线应为同一颜色,且与面层颜色形成反差,宜为白色。

发球中线及端线上的中点标志线宽度应为50 mm(2inch);场地端线宽度应不大于100 mm(4inch);其他线宽度应在25 mm(1inch) ～50 mm(2 inch)之间。

所有划线均应包括在场地尺寸内。

场地净空高度

场地净空高度应不小于9.14 m(30feet),中心比赛场地应不小于12.19 m(40feet)。

试验方法

外观

外观检查采取目测、触摸的方式进行。

合成面层固化:厚度检测时,拔出测厚仪检查是否附着黏液状或渣状树脂物质。

面层厚度

现场检测场地厚度时,应按GB 36246-2018中附录C的规定进行。

实验室检测试样厚度时,应按GB/T 14833规定的方法进行

面层平整度

篮球、排球、羽毛球

使用3 m靠尺(尺长精度为3 mm)和楔形塞尺(准确度等级应不低于JB/T 12202规定的二级),在场地上随机选择不少于15个点位进行检测，所用直尺应满足GB/T 9056的要求。

网球

丙烯酸网球场地使用尺长精度为士1mm、底面平直无缺陷的2 m直尺及精度为士1 mm 的塞尺现场测量;

检测区域:在靠近端线外的A、A1区,B、B1区各取3个点,在C、C1、D、D1区各取2个点,将3m直尺轻放于被选点之上,用塞尺测量最大局部凹凸,见图7。

丙烯酸网球场地平整度检测点位示意图

面层坡度

使用精度为1mm的水准仪、高度尺及钢卷尺,或同等精度的全站仪等设备,测量每片场地的横向坡度和纵向坡度。横向坡度测点不少于4组,纵向坡度测点不少于3组。使用水准仪时,场地的横向坡度或纵向坡度的计算见公式(1):

面层材料

面层材料物理机械性能

冲击吸收

按GB 36246规定的方法进行。

垂直变形

按GB 36246规定的方法进行。

球反弹率

篮球

按TY/T2003.7的规定执行。现场检测时,随机选择任意5个点进行检测。结果取5个点位测试结果的平均值;实验室检测时,根据样品大小,至少选择1个点进行检测。

网球

按GB/T 22517.7—2018 中附录A的规定进行。

拉伸强度、拉断伸长率

按GB 36246规定的方法进行。

抗滑值

按GB 36246规定的方法进行。

网球地面速率

按GB/T 22517.7—2018 中附录B的规定进行。

阻燃性

按GB/T 14833规定的方法进行.

色牢度

按GB/T 43565-2023 中6.8.7的规定进行。

耐老化性能

按GB/T 16422.2-2022规定的方法进行氙灯辐照试验,试验条件为方法A、循环序号1。试验1500h后,按GB 36246规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

按GB/T 15905-1995规定的方法进行湿热老化试验,试验条件为恒定试验环境,温度采用70℃±2℃,试验周期采用336h。老化后按GB 36246规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

无机填料含量

按GB 36246规定的方法进行。

有害物质限量及气味

按GB 36246规定的方法进行。

高聚物总量

面胶层防滑颗粒和底胶层填充颗粒按GB 36246规定的方法进行试验。

半预制复合型面层用底胶卷材(块材)的测试方法按GB/T 43565-2023中6.12.2规定的方法进行。

场地规格尺寸和划线现场检测

查验场地勘察测量定位图纸。对照场地总平面图纸，现场检查设施数量和布置情况。

使用精度不低于QB/T 2443规定的Ⅱ级钢卷尺或更高精度的长度测量仪器进行测量。使用钢卷尺测量时需施加 100N的拉力,并按钢卷尺的全尺长、校正值及温度膨涨系数对钢卷尺示值进行调整。

取样

见证和原材料取样

按照GB 36246的有关规定进行。

场地面层取样

场地面层铺装完成后,应至少14d后进行检测,不同项目可选择在现场或实验室中进行检测现场检测项目在现场直接测定,实验室检测项目所需样品应在铺装现场裁取、挖取或平行制备,取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。检测样品规格、取样数量和样品制作要求应符合表5的规定。需要现场挖取样品的,挖取样品的位置应按GB 36246的规定进行。

检测样品规格、取样数量和样品制作要求

运输、保存与检测时间

按GB 36246的规定执行。

检验规则

总则

面层材料性能检验分为场地竣工检验和型式检验。

场地竣工检验项目包括外观、平整度、坡度、厚度、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、球反弹率、阻燃性、拉伸强度和拉断伸长率以及无机填料含量。场地竣工检验既可以在现场进行测试,也可以现场取样后送实验室进行测试。其中拉伸强度和拉断伸长率以及阻燃性需现场取样后送实验室进行测试。场地竣工验收应验证型式检验项目报告。

型式检验项目包括抗滑值、阻燃性,拉伸强度和拉断伸长率,耐久性和、冲击吸收和垂直变形。

入场检验

原材料的入场检验项目为5.6.3.2和5.6.4。

验收检验

场地面层验收检验项目为5.2、5.3、5.4、5.5、5.6.1、5.6.2、5.6.3.1、5.6.5、5.6.6、5.6.7、5.7。

型式检验

原材料型式检验项目为5.6.3.2和5.6.4,场地面层型式检验项目为5.6.2、 5.6.5、 5.6.6、 5.6.3.1。通常在下列情况之一时,应进行型式检验:

新产品、新工艺、新配方定型鉴定时;

正常生产后,原材料、生产工艺、配方有重大变化时;

停产或未施工6个月及以上恢复生产或施工时;

正常生产或施工时,每年进行1次。

检验结果的判定

在8.3条场地检测中,当被测项目全部符合第5章的要求时,并且每个检测项目的平均值符合要求时,判定该场地被测项目合格。

当8.3条被测场地项目不符合第5章的要求时,应对不合格项目进行再次取样或者加倍取样。如果再次检测的结果符合第5章的要求时,判定该场地被测项目合格。如果再次检测项目的结果不符合第5章的要求时,判定该场地被测项目不合格。

当8.3场地被测项目合格,且8.2及8.4检测项目合格时,判定该场地合格。

验收

专家验收组

专家资质

专家应满足以下基本条件：

遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和社会公德。

热爱球类运动事业，熟悉篮球、排球、羽毛球和网球球类场地建设相关标准规范。

具备相关专业背景（如体育工程、体育管理和专项裁判等级等）或丰富的球类场地建设、管理、检测实践经验。

身体健康，能适应验收工作的现场作业要求。

无不良从业记录

验收组人员组成

每块场地的验收工作根据具体球类场地的设施和规格情况安排由3至5人组成专家验收组进行。

专家职责和权利

主要职责如下：

严格按照相关标准、规范和技术要求进行场地验收。

客观、公正、独立地开展现场检测、数据采集和分析工作。

如实、准确、完整地填写验收记录和报告。

对验收结果负责，并在验收报告上签字确认。

保守工作秘密和申请验收单位的商业秘密。

接受相关部门的管理、监督和继续教育。

宣传推广球类场地建设标准和规范。

主要权利如下：

依据标准和规范独立开展验收工作，不受任何单位和个人的干涉；

要求申请验收单位提供必要的文件资料、场地条件和配合工作；

使用必要的检测仪器设备（自备或由协会/申请方提供）；

获得约定的劳动报酬和工作保障；

有权充分发表个人意见，提出质疑，要求复核试验或者测试结；

对管理工作提出意见和建议。

工作要求

遵循原则

应遵循科学、客观、公正，实事求是的原则，确保验收工作质量。

回避制度

与验收对象有利益关系的专家应主动申请回避。

保密要求

被验收项目的技术秘密、商业内容负有保密责任，对被审查的资料，不得擅自复制使用或对外公开。

团队要求

验收工作以验收小组的形式进行，在验收工作进行中任何成员个人不得与被验收单位就验收事宜进行单独接触，不得透露验收工作的有关情况，成员个人不得对验收场地做出结论。

廉洁规范

坚持原则，不滥用职权、弄虚作假，不得接受被验收单位的任何接待和馈赠。专家验收组成员除验收工作外，不得以个人名义从事活动，特别是经营活动。

违规违法处理

专家验收组成员应自觉遵守工作要求，如违反工作要求主管部门将其专家验收组中除名，并通知其所在单位，违法的依据有关法律、法规追究其责任。

验收内容

对不同类型的球类场地按本文件第5章、第6章相关规定进行是否合格判断并对申请提交资料进行审查。

验收流程

施工单位自检

施工完成后，施工单位按合同和标准进行自检，完成竣工报告和自检资料。

验收申请

由施工单位或使用单位向教育装备验收管理部门提出验收书面申请，双方协商确定验收时间，验收申请书见附录A,申请单位同时提交以下资料：

工程中标文件；

工程合同复印件（加盖公章）；

施工设计图纸和竣工图纸；

国家相关部门认定的检测机构对该竣工球类场地符合本文件要求的检验报告、商检报告（进口商品）和环保检测报告；

学校室外球类场地的平整度、厚度、 坡度、点位线的自检报告及相关资料；

基础工程的监理工作总结和竣工报告及相关资料；

学校球类场地工程的监理工作总结和竣工验收报告；

经使用单位认可的施工单位提供的学校球类场地保质期和售后服务文件。

资料审核

验收组织对申请验收单位提交的相关资料进行审核。主要审查内容有:场地布局、基础结构、面层铺装、坡度等设计以及相关报告的真实性、符合性和完整性。

组建专家验收组

资料审核通过后，根据具体球类场地的设施和规格情况选择专家人员和数量组成验收组，对非标准球类场地，现场验收应在对申请提交的点位线划线图及数据进行规范性审查合格后进行。

现场验收

现场验收流程：

听取汇报；

查阅资料；

现场检测：现场检测项目见本文件5.2/5.3/5.4/5.7要求,现场检测验收表单见附录B、C、D、E、F;

见证或核查第三方检测机构(需具备CMA/CNAS资质)的现场性能测试过程和结果；

抽查关键部位（接缝、填充、标志线等）。

现场验收记录：全程拍照/录像，记录关键节点。

检测报告评估

按本文件第五章要求重点评估第三方检测机构出具的实验室检测项目及现场性能检测报告，确认各项指标是否达到规定的标准要求。

形成验收意见

根据文件审查、现场检查和核查性能检测结果，讨论形成验收意见（通过、有条件通过需整改、不通过）。

整改与复验（如需要）

对于有条件通过或未通过的，提出整改意见，施工单位整改后申请复验。

复核审查及发布

学校体育装备验收管理部门对验收资料进行复核，作出项目验收结论并发文予以公布，对合格的学校体育运动场地的施工单位颁发合格证书并为该场地配发标牌。

验收后工作

档案存档

归档设计图纸、检测报告、验收证书、施工日志等资料。

场地移交

施工方安装标识牌并向学校移交场地使用说明书及维护指南。

（资料性）
学校合成材料面层球类场地验收申请表

学校合成面层田径场地验收申请表参见表A.1

表A.1学校合成材料面层球类场地验收申请表

球类场地名称
球类场地地址	建成时间
建设单位
建筑设计单位
面层材质	场地数量
验收球类场地类型	比赛	训练	教学健身
合成跑道面层类型	预制型	现浇型
场地工程总承包单位
场地工程总承包单位资质
基础施工单位

基础施工单位资质
合成面层施工单位
合成面层施工单位资质
施工监理单位
施工监理单位资质
场地测量单位
场地测量单位资质
本单位承诺： 1.所提交资料真实有效。 2.场地施工已完成并自检合格。 3.同意配合专家验收组现场检测工作。
建设单位联系人和电话： 承建单位联系人和电话：

年 月 日 申请验收单位签字盖章：

（资料性）
学校合成材料面层球类场地验收报告表

学校合成材料面层球类场地验收报告见表B.1。

表B.1学校合成材料面层球类场地验收报告表

检测项目	检测/报告 情况	合 格	不合格
面层厚度
面层外观
平 整 度
纵向坡度
横向坡度
色 泽
面层粘结工艺
标识线
场地尺寸及功能划线
关键有害物质限量及气味
合 成 面 层 物 理 性 能	标准要求	检测/报告	标准要求	检测/报告
拉伸 强度/MPa	训练及教学场地≥0.5	拉伸强度/MPa	训练及教学场地≥0.5
比赛场地≥0.7
比赛场地≥0.7	地面速率30～44（网球场地）
断裂伸长率/%	训练及教学场地≥50	抗滑值/ (BPN20℃)	训练及教学场80～110
比赛场地≥90	比赛场地90～110
冲击吸收20%～50%	阻燃性(燃斑≤50cm)Ⅰ级
垂直变形0.6 mm～3.0 mm	球反弹率≥75%（网球场地≥80%）
评议意见：	结 论：
验收人员	验收组组长
建设单位参 加验收人员	设计、施工单位 参加验收人员
监理单位参 加验收人员	其它单位参加 验收人员
评议意见主要包括整体感观、平整度、厚度、及点位划线是否准确。

验收日期： 年 月 日

（资料性）
学校合成面层球类场地竞赛区厚度检测评定表

学校合成材料面层球类场地面层厚度检测内容见表C.1。

场地名称：

允许偏差项目	项 目	标准及 允许偏差	实测值(mm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
面层厚度	球类场地平均厚度≥8 mm，低于规定厚度10%的面积应≤总面积的10%;任何区域的厚度均应≥6 mm。篮球比赛用场地合成材料面层厚度应不小于9 mm。
检测项目结果	共测： 点 合格： 点 合格率： %	评定 结果
检测 人员

验收日期： 年 月 日

（规范性）
学校合成材料面层球类场地平整度评定表

学校合成材料面层球类场地平整度评定内容见表D.1。

表D.1学校合成材料面层球类场地平整度评定表

场地名称：

允 许 偏 差 项 目	项 目	标准及 允许偏差	实 测 值 ( m m )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
平整度	网球场地：用2m直尺测量,场地表面任何位置凹凸应不大于3mm。 篮球、排球、羽毛球场地划线内区域在3m直尺下用游标塞尺测量,间隙应不大于4m。
检 测 项 目 结 果	共测： 点 合格： 点 合格率： %	评定 结果
检测 人员

验收日期： 年 月 日

（资料性）
学校合成面层球类场地点位线检测表

学校合成面层篮球场地点位线检测见表E.1。

表E.1学校合成面层篮球场地点位线检测表

单位：米

场地名称：
场 地 划 线
安全区	标识线
边 线 长	端 线	全场 外对角线	半场 内对角线	A-B 0.675	C-D 0.900	备注：

检测人员： 验收日期： 年 月 日

学校合成面层排球场地点位线检测见表E.2。

表E.2学校合成面层排球场地点位线检测表

单位：米

场地名称：
场 地 划 线
边 线 长	端 线	全场 外对角线	半场 内对角线	限制线 内对角线	排球柱	备注：
安全区	标识线
检测结果	评定结论

检测人员： 验收日期： 年 月 日

学校合成面层羽毛球场地地点位线检测见表E.3。

表E.3 学校合成面层羽毛球场地点位线检测表

单位：米

场地名称：
场 地 划 线
边 线 长	双打 端 线	单打端线	双打对角线	单打对角线	备注：
缓冲区	标识线
检测结果	评定结论

检测人员： 验收日期： 年 月 日

学校合成面层网球单打场地尺寸示意图见图E.1,双打场地示意图见图E.2。

学校合成面层网球场地点位线评定表见表E.4。

图E.1网球单打场地尺寸示意图

图E.2网球双打场地尺寸示意图

表E.4学校合成面网球场地点位线评定表

单位：米

场地名称：
场 地 划 线
边 线 长	双打 端 线	单打端线	发球线	中线	备注：
缓冲区	标识线
检测结果	评定结论

检测人员： 验收日期： 年 月 日

（资料性）
合成材面层料球类场地球反弹率评定表

合成材面层料球类场地球反弹率评定表见表F.1

表F.1合成材面层料球类场地球反弹率评定表

场地名称
球 反 弹 率	水泥地反弹值	检测场地反弹值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
检测结果	共测： 点 ； 合格： 点 合格率： %	评价结论